| 非动力轮对支出记录卡 |  |  |  | ZH-RE-TSD-000065 |  |  |  |  |  |  | A版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引用标准 | 非动力轮对支出工卡 |  |  | ZH-PSC-TSD-000133 |  |  |  |  |  |  | A版 |
|  |  |  |  | ZH-PSC-TSD-000134 |  |  |  |  |  |  | A版 |
|  |  |  |  | ZH-PSC-TSD-000135 |  |  |  |  |  |  | A版 |
|  |  |  |  | ZH-PSC-TSD-000136 |  |  |  |  |  |  | A版 |
| 客户名称 | 智盛 |  |  | 作业工段 |  |  |  |  | 总装工段 |  |  |
| 维修任务 | A51 |  |  | 适用车型 |  |  |  |  | 通用 |  |  |
| 轮对号 | 109 GBT 00539 |  |  | 车轴号 |  |  |  |  | L E1700446 0003 |  |  |
| 车轴 | 车轴各部位状态检查，状态良好，尺寸数据符合要求 |  |  | R合格 £不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车轮 | 车轮状态 |  |  | 左 |  |  | £新轮 R旧轮镟修 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  | £新轮 R旧轮镟修 |  |  |  |  |
|  | 车轮油堵无缺失，防松标记状态良好 |  |  | R合格 £不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轮径差符合要求 |  |  | R合格 £不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油漆及标识 | 轮对油漆、密封胶、防松标记、迟缓线外观状态良好，轴端钢印标识正确 |  |  | R合格 £不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴装制动盘 | 换轴盘 |  |  | £是 R否 £不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动盘外观状态良好，裂纹不超限 |  |  | R合格 £不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动盘测量 | 左 |  | 中 |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 制动盘厚 | 78.1 |  | 77.9 |  |  |  |  | 78.6 |  |  |  |
| 磨损深度 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |  | 3.6 |  |  | 4.4 |  | 4.0 |  |
| 凹面磨耗 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |  | 0.8 |  |  | 0.9 |  | 0.7 |  |
| 斜面磨耗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 剩余磨耗量 | a | a | a |  | a |  |  | a |  | a |  |
| 同一轴盘两摩擦面剩余磨耗差异 | 0.4 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 作业者 |  |  |  |  |  | 日期 |  | 2026/07/03 |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 备注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |